ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРУБЫ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ

ТИПЫ И ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

ГОСТ 22000-86

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

Москва

РАЗРАБОТАН Министерством промышленности строительных материалов СССР

Научно-исследовательским институтом бетона и железобетона (НИИЖБ) Госстроя СССР

Государственным проектным институтом «Союзводканалпроект» Госстроя СССР

Всесоюзным научно-исследовательским институтом водоснабжения, канализации, гидротехнических сооружений и инженерной гидрогеологии (ВНИИ ВОДГЕО) Госстроя СССР

Главным архитектурно-планировочным управлением г. Москвы

Министерством строительного, дорожного и коммунального машиностроения

ИСПОЛНИТЕЛИ

О. И. Крикунов, канд. техн. наук; В. И. Мелихов, канд. техн. наук (руководители темы); Ю. А. Куприков; Е. Г. Фролов, канд. техн. наук; К. А. Маврин, канд. техн. наук; И. Ю. Кочерыгина; А. Л. Ционский, канд. техн. наук; В. С. Широков, канд. техн. наук; Л. П. Хлюпин; Н. Л. Рипс; В. И. Готовцев, канд. техн. наук; Ю. М. Самохвалов; Н. К. Козеева; Л. П. Фомичева; В. П. Пономарев; Н. И. Бергер; А. И. Долгушин, В. И. Деньщиков

ВНЕСЕН Министерством промышленности строительных материалов СССР

Зам. министра И. В. Ассовский

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 декабря 1985 г. № 272

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

| ТРУБЫ БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ # Типы и основные параметры Concrete and reinforced concrete pipes. Types and basic parameters | # ГОСТ 22000-86 # Взамен # ГОСТ 22000-76 |
| --- | --- |

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от 30 декабря 1985 г. № 272 срок введения установлен

с 01.07.86

1. Настоящий стандарт распространяется на сборные бетонные и железобетонные трубы, изготовляемые различными способами и предназначенные для прокладки подземных безнапорных и напорных трубопроводов, транспортирующих жидкости.

Стандарт устанавливает типы, основные размеры и параметры труб, которые следует предусматривать в разрабатываемых новых и пересматриваемых действующих стандартах, технических условиях и проектной документации на трубы конкретных типов.

Стандарт не распространяется на водопропускные трубы, укладываемые под насыпями автомобильных и железных дорог, и дренажные трубы.

Применяемые в стандарте термины и их пояснения приведены в справочном приложении.

2. Трубы в зависимости от расчетного режима работы транспортируемой жидкости в трубопроводе подразделяют на безнапорные и напорные.

2.1. Безнапорные трубы подразделяют на следующие типы:

Т - цилиндрические раструбные с круглым отверстием и стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами;

ТП - то же, с подошвой;

ТС - цилиндрические раструбные с круглым отверстием, со ступенчатой стыковой поверхностью втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми при помощи резиновых колец;

ТСП - то же, с подошвой;

ТБ - цилиндрические раструбные с круглым отверстием, с упорным буртиком на стыковой поверхности втулочного конца трубы и стыковыми соединениями, уплотняемыми при помощи резиновых колец,

ТБП - то же, с подошвой;

ТФП - с подошвой, фальцевые, с круглым отверстием и стыковыми соединениями, уплотняемыми герметиками или другими материалами;

ТО - то же, с овоидальным отверстием;

ТЭ - то же, с эллиптическим отверстием.

2.2. Напорные трубы подразделяют на следующие типы:

ТН - цилиндрические раструбные с круглым отверстием и стыковыми соединениями, уплотняемыми при помощи резиновых колец;

ТНП - то же, с полимерным сердечником;

ТНС - то же, со стальным сердечником.

2.3. Условные обозначения типов бетонных труб (в отличие от железобетонных) дополняют прописной буквой «Б» перед буквой «Т».

3. Диаметр условного прохода и полезная длина труб с круглым отверстием должны соответствовать указанным в табл. 1.

Таблица 1

| Тип трубы |  | Типоразмер трубы |  | Диаметр условного прохода трубы, мм | Полезная длина трубы, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Бетонные безнапорные трубы |  |  |  |  |  |
| ВТ |  | БТ10.10 БТ15.10 |  | 100 150 | 1000 |
|  |  | БТ20.15 БТ25.15 |  | 200 250 | 1500 |
|  |  | БТ30.20 БТ40.20 |  | 300 400 | 2000 |
|  |  | БТ50.25 БТ60.25 БТ80.25 БТ100.25 |  | 500 600 800 1000 | 2500 |
| БТС и БТСП |  | БТС30.20 БТС40.20 |  | 300 400 | 2000 |
|  |  | БТС50.25 БТС60.25; БТСП60.25 |  | 500 600 |  |
|  |  | БТС80.25; БТСП80.25 |  | 800 | 2500 |
|  |  | БТС100.25; БТСП100.25 |  | 1000 |  |
| Железобетонные безнапорные трубы |  |  |  |  |  |
| Т и ТБ |  | Т40.50, ТБ40.50 Т50.50, ТБ50.50 Т60.50, ТБ60.50 Т80.50, ТБ80.50 Т100.50, ТБ100.50 Т120.50, ТБ120.50 Т140.50, ТБ140.50 Т160.50, ТБ160.50 |  | 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600 | 5000 |
| ТП и ТБП |  | ТП100.50, ТБП100.50 ТП120.50, ТБП120.50 ТП140.50, ТБП140.50 ТП160.50, ТБП160.50 |  | 1000 1200 1400 1600 | 5000 |
|  |  | ТП200.45 |  | 2000 | 4500 |
|  |  | ТП240.30 |  | 2400 | 3000 |
| ТС и ТСП |  | ТС40.25 ТС40.50 |  | 400 | 2500 5000 |
|  |  | ТС50.25 ТС50.50 |  | 500 | 2500 5000 |
|  |  | ТС60.25 ТС60.50 |  | 600 | 2500 5000 |
|  |  | ТС80.35 ТС80.50 |  | 800 | 3500 5000 |
|  |  | ТС100.35, ТСП100.35 ТС100.50, ТСП100.50 |  | 1000 | 3500 5000 |
|  |  | ТС120.35, ТСП120.35 ТС120.50, ТСП120.50 |  | 1200 | 3500 5000 |
|  |  | ТС140.35, ТСП140.35 ТС140.50, ТСП140.50 |  | 1400 | 3500 5000 |
|  |  | ТС160.35, ТСП160.35 ТС160.50, ТСП160.50 |  | 1600 | 3500 5000 |
| ТФП |  | ТПФ100.50 ТФП120.50 ТФП140.50 ТФП160.50 |  | 1000 1200 1400 1600 | 5000 |
|  |  | ТФП200.45 |  | 2000 | 4500 |
|  |  | ТФП240.30 |  | 2400 | 3000 |
| Бетонные напорные трубы |  |  |  |  |  |
| БТН | БТН10.10 |  | 100 |  | 1000 |
| БТН | БТН20.20 БТН25.20 БТН30.20 БТН40.20 |  | 200 250 300 400 |  | 2000 |
|  | БТН50.25 |  | 500 |  | 2500 |
| Железобетонные напорные трубы |  |  |  |  |  |
| ТН | ТН30.25 ТН40.25 |  | 300 400 |  | 2500 |
|  | ТН50.25 ТН50.50 |  | 500 |  | 2500 5000 |
|  | ТН60.25 ТН60.50 |  | 600 |  | 2500 5000 |
|  | ТН80.35 ТН80.50 |  | 800 |  | 3500 5000 |
|  | ТН100.35 ТН100.50 |  | 1000 |  | 3500 5000 |
|  | ТН120.35 ТН120.50 |  | 1200 |  | 3500 5900 |
|  | ТН140.50 ТН160.50 ТН200.50 ТН240.50 |  | 1400 1600 2000 2400 |  | 5000 |
| Железобетонные напорные трубы с полимерным сердечником |  |  |  |  |  |
| ТНП | ТНП40.50 ТНП50.50 ТНП60.50 ТНП80.50 ТНП100.50 ТНП120.50 |  | 400 500 600 800 1000 1200 |  | 5000 |
| Железобетонные напорные трубы со стальным сердечником |  |  |  |  |  |
| ТНС | ТНС25.50 |  | 250 |  | 5000 |
|  | ТНС30.50 ТНС30.100 |  | 300 |  | 5000 10000 |
|  | ТНС40.50 ТНС40.100 |  | 400 |  | 5000 10000 |
|  | ТНС50.50 ТНС50.100 |  | 500 |  | 5000 10000 |
|  | ТНС60.50 ТНС60.100 |  | 600 |  | 5000 10000 |

Примечания:

1. Допускается принимать трубы всех типов большей полезной длины, чем указано в табл. 1. При этом их длину для труб диаметром условного прохода до 1600 мм включительно назначают кратной 500 мм, более 1600 мм - кратной 250 мм.

2. При соответствующем технико-экономическом обосновании допускается принимать:

трубы диаметрами условного прохода 1600 и 2200 мм, а также более 2400 мм для конкретных условий строительства трубопроводов;

внутренний диаметр труб, отличный от диаметра условного прохода трубы, указанного в табл. 1, до плюс 6 % - для труб диаметрами до 600 мм включительно и до плюс 3 % - для труб диаметрами более 600 мм.

3. Допускается до 1 января 1990 г. принимать внутренний диаметр напорных труб со стальным сердечником, отличный от диаметра условного прохода, указанного в табл. 1, до минус 7 % для труб диаметром 250 мм и до минус 2 % для труб диаметром 300 мм и более.

3.1. Полезную длину железобетонных безнапорных труб типов ТС и ТСП, равную 2500 - 3500 мм, следует принимать только для труб, предназначенных к изготовлению по технологии, допускающей полную немедленную распалубку.

3.2. Железобетонные напорные трубы типа ТН предусматривают с ненапрягаемой или напрягаемой арматурой. Предварительно напряженные трубы должны быть полезной длиной не менее 5000 мм.

3.3. Размеры стыковых поверхностей труб, соединяемых на резиновых кольцах круглого сечения, должны обеспечивать:

величину кольцевого зазора с учетом допускаемых отклонений диаметров рабочей части стыка в пределах (в процентах от диаметра сечения резинового кольца):

60-75 - для безнапорных труб,

50-70 - для низконапорных труб (п. 5),

40-65 - для средне- и высоконапорных труб;

угол поворота трубопровода в стыковом соединении труб не менее 1 30;

удлинение резинового кольца при натяжении на 8-15 %;

длину рабочей части стыка, уплотняемого резиновым кольцом способом качения, не менее 3,5 диаметра сечения кольца.

3.4. Размеры резиновых колец круглого сечения в нерастянутом состоянии должны соответствовать указанным в табл. 2.

Таблица 2

мм

| Диаметр | Размеры резиновых колец для стыков труб, уплотняемых способом |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| условного | качения |  | скольжения |  |
| прохода трубы | Внутренний кольца | Диаметр сечения кольца | Внутренний кольца | Диаметр сечения кольца |
| 100 | 110 | 14 | - | - |
| 200 | 212 | 14 | - | - |
| 250 | 264 | 17 | 240 |  |
| 300 | 340 |  | 280 |  |
| 400 | 450 |  | 380 | 16 |
| 500 | 545 |  | 480 |  |
| 600 | 660 | 24 | 570 |  |
| 800 | 835 |  | 740 |  |
| 1000 | 1035 |  | 920 | 16; 24 |
| 1200 | 1230 |  | 1140 |  |
| 1400 | 1440 |  | 1330 | 24 |
| 1600 | 1650 |  | 1520 |  |
| 2000 | 2070 | 30 | 1900 | 30 |
| 2400 | 2480 |  | 2280 |  |

Примечание. Допускается до 1 января 1990 г. применять резиновые кольца размерами, отличными от указанных в табл. 2, удовлетворяющие требованиям п. 3.3.

4. Безнапорные трубы подразделяют на три группы по несущей способности:

первую - при расчетной высоте засыпки грунтом 2 м;

вторую 	» 	» 	» 	» 	» 	4 м;

третью 	» 	» 	» 	» 	» 	6 м.

Допускается принимать железобетонные безнапорные трубы большей несущей способности для конкретных условий строительства трубопроводов.

4.1. Прочностные характеристики безнапорных труб должны обеспечивать их эксплуатацию при расчетной высоте засыпки (п. 4) в усредненных условиях, которым соответствуют:

основание под трубой - грунтовое плоское для цилиндрических труб диаметрами условного прохода до 500 мм включительно и труб с подошвой всех диаметров или грунтовое профилированное с углом охвата 90° для цилиндрических труб диаметрами условного прохода более 500 мм;

засыпка - грунтом плотностью 1,8 т/м3 с нормальным уплотнением для цилиндрических труб диаметрами условного прохода до 800 мм включительно и труб с подошвой всех диаметров или повышенным уплотнением для цилиндрических труб диаметрами условного прохода более 800 мм;

временная нагрузка на поверхности земли А8 и НГ-60.

5. Напорные трубы в зависимости от значения расчетного внутреннего давления в трубопроводе подразделяют на группы и классы, указанные в табл. 3.

Таблица 3

| Группа труб | Низконапорные |  | Средненапорные |  | Высоконапорные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс труб | Н1 | Н3 | Н5 | Н10 | Н15 | Н20 |
| Расчетное внутреннее давление, МПа (кгс/см2) | 0,1(1) | 0,3(3) | 0,5(5) | 1,0(10) | 1,5(15) | 2,0(20) |

5.1. Напорные трубы в зависимости от их конструкции следует предусматривать следующих классов:

Н3 и Н5 - типа БТН и типа ТН с ненапрягаемой арматурой;

Н3 и Н5 - типа ТНП;

Н5 - Н20 - типа ТН с напрягаемой арматурой;

Н10 - Н20 - типа ТНС.

5.2. Прочностные характеристики напорных труб должны обеспечивать их эксплуатацию с расчетными внутренними давлениями для соответствующего класса при высоте засыпки над трубой 2 м в усредненных условиях укладки, которым соответствуют:

основание под трубой - грунтовое профилированное с углом охвата 90°;

засыпка - грунтом плотностью 1,8 т/м3 с нормальным уплотнением;

временная нагрузка на поверхности земли НГ-60.

5.3. При условиях укладки напорных труб, обеспечивающих снижение значений внешних нагрузок на трубопровод, по согласованию потребителя с предприятием-изготовителем и проектной организацией-автором проекта трубопровода, допускается применять трубы классов Н1 и Н3 при внутреннем давлении, превышающем расчетные значения для каждого класса труб на 0,1 МПа (1 кгс/см2), и трубы классов Н5, Н10, Н15 и Н20 при внутреннем давлении, превышающем расчетные значения для каждого класса труб на 0,3 МПа (3 кгс/см2).

6. Коррозионную стойкость труб, предназначенных для эксплуатации в агрессивной среде, следует обеспечивать путем применения коррозионностойких материалов, выполнения конструктивных требований и технологических приемов (первичная защита), а также, при необходимости, путем защиты поверхностей труб (вторичная защита) согласно требованиям СНиП 2.03.11-85.

7. Стальные закладные изделия, предназначенные для устройства защиты трубопровода от электрокоррозии, вызываемой блуждающими токами, следует предусматривать:

во всех железобетонных предварительно напряженных напорных трубах независимо от условий их применения;

в остальных железобетонных безнапорных и напорных трубах - по требованию заказчика в соответствии с проектом защиты трубопровода от электрокоррозии.

8. Трубы следует обозначать марками в соответствии с требованиями ГОСТ 23009-78.

Марка трубы состоит из буквенно-цифровых групп, разделенных дефисами.

Первая группа содержит обозначение типа трубы и ее диаметр условного прохода в сантиметрах и полезную длину в дециметрах.

Во второй группе указывают:

группу по несущей способности безнапорных труб или класс напорных труб, обозначаемые арабскими цифрами;

обозначение класса напрягаемой арматуры (при необходимости);

применение напорной трубы при повышенном внутреннем давлении (п. 5.3), обозначаемое строчной буквой «у».

В третью группу, при необходимости, включают дополнительные характеристики труб:

наличие закладных изделий для защиты железобетонных труб от электрокоррозии, обозначаемое строчной буквой «к»;

характеристики труб, обеспечивающие их стойкость при эксплуатации в агрессивной среде, например, показатели проницаемости бетона, обозначаемые прописными буквами: «Н» - нормальной, «П» - пониженной и «О» - особо низкой проницаемости;

особенности конструкции труб, вызванные технологией их изготовления.

Пример условного обозначения (марки) бетонной безнапорной трубы типа БТС, диаметром условного прохода - 300 мм, полезной длиной 2000 мм, второй группы по несущей способности:

БТС30.20-2

То же, железобетонной безнапорной трубы типа ТБП, диаметром условного прохода 1000 мм, полезной длиной 5000 мм, второй группы по несущей способности, имеющей закладные изделия для  защиты от электрокоррозии:

ТБП100.50-2-к

То же, железобетонной предварительно напряженной напорной трубы типа ТН, диаметром условного прохода 1200 мм, полезной длиной 5000 мм, класса Н10, предназначенной для трубопроводов с внутренним давлением 1,3 МПа (13 кгс/см2):

ТН120.50-10у

# ПРИЛОЖЕНИЕ 
Справочное

# ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ

Безнапорные трубы - трубы, предназначенные для сооружения трубопроводов, по которым транспортируют жидкости самотеком неполным сечением (до 0,95 внутреннего диаметра трубы).

Напорные трубы - трубы, предназначенные для сооружения трубопроводов, по которым транспортируют жидкости под давлением.

Раструбные трубы - трубы, имеющие на одном конце раструб, а на другом конце втулочную часть, входящую в раструб при монтаже трубопровода.

Фальцевые трубы - трубы, имеющие по торцам взаимно сопрягаемые поверхности в пределах толщины стенки трубы.

Трубы с подошвой - трубы, имеющие в рабочем положении снизу плоскую или другого очертания подошву.

Трубы с сердечником - трубы, в стенке которых имеется водонепроницаемый, как правило, тонкостенный металлический или из другого материала сердечник.

Диаметр условного прохода трубы - геометрический параметр поперечного сечения трубы, равный диаметру условного круглого прохода (без учета допускаемых отклонений), по которому проводят гидравлический расчет трубопровода.

Полезная длина трубы - длина трубы, фактически учитываемая при монтаже трубопроводов.

Стыковые поверхности - поверхности концевых участков труб, взаимно сопрягаемые при монтаже трубопроводов.

Расчетное внутреннее давление - наибольшее возможное по условиям эксплуатации давление в трубопроводе без учета его повышения при гидравлическом ударе или с повышением давления при гидравлическом ударе (с учетом действия противоударной арматуры), если его повышенное давление в сочетании с другими нагрузками окажет на трубопровод большее воздействие.

Нормальное уплотнение грунта - уплотнение грунта засыпки на высоту не менее 200 мм над трубой путем послойного (не более 200 мм) требования, обеспечивающего уплотнение грунта с коэффициентом Купл не менее 0,85 (Купл равен отношению проектной плотности скелета грунта к максимальной его плотности, полученной методами, оговариваемыми ГОСТ 22733-77).

Повышенное уплотнение грунта - уплотнение грунта засыпки на высоту не менее 200 мм над трубой путем трамбования, обеспечивающего уплотнение грунта с коэффициентом Купл не менее 0,93.